SHCS/JBG 3002.1-2009

报告编号：2010-12-018

Report ID:

检测报告

INSPECTION  REPORT

样品名称：PP6

Name of sample:

型号规格：C926方向盘底罩

Type:

委托方： 上海同韵汽车配件有限公司

Applicant:

www.cshtest.com

Add:     上海市三鲁公路5078号

Zip code:  201114

上海璀盛检测技术有限公司       Tel:      021-51356154

Fax:      021-51356349

Shanghai Cuisheng Inspection Co.,Ltd

E-mail:    yizhenqi@cshtest.com

*******************************************************************************

璀盛已获中国合格评定国家认可委员会认可。认可证书编号：CNAS L4156

Cuisheng has been accredited by CNAS.The number of the Certificate is CNAS L4156

璀盛已获上海市质量技术监督局资质认定计量认可。认可证书编号：2009090921U

Cuisheng has been accredited by SMBQTS. The number of the Certificate is 2009090921U

报告编号：（Report ID）:2010-12-018

检测报告

Test Report    第 1 页  共 2 页（Page 1 of 2）

| 样品名称 Sample Nmae | C926方向盘底罩 | 样品规格 Sample Mode1 | PP6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 Sample Status | 未见异常 | 样品编号 Sample ID | C101212-01 |
| 委托方 Applicant | 上海同韵汽车配件有限公司 |  |  |
| 委托方地址 Applicant add | 上海市奉贤区青村镇泰青公路4208号B栋 |  |  |
| 制造商 Manufacturer | / |  |  |
| 委托编号 Commissioning ID | C100060 | 委托日期 Commissioning Date | 2010-12-20 |
| 到样日期 Received Date | 2010-12-21 | 检测日期 Test Date | 2010-12-22--- 2010-12-29 |
| 检测依据 Standard | 见检测结果部分 |  |  |
|  | 编制人 Edited by |  |  |
|  | 审核人 Checked by |  |  |
|  | 批准人 Approved by |  |  |
|  | 签发日期 Issued date |  |  |

WWW.Cshtest.com

Add:     上海三鲁公路5078号

上海璀盛检测技术有限公司          Zip card: 201114

Shanghai Cuisheng Inspection Co.,Ltd              Tel:      021-51356354

Fax:      021-51356349

E-mail:  yizhenqi@cshtest.com

CSC/JBG 3002.1-2008

报告编号：（Report ID）:2010-12-018

检测报告

Test Report    第 2页  共 2 页（Page 2 of 2）

| 检测结果 Test Result |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 NO. | 检测项目 Test Item | 检测方法 Test procedure | 技术要求 Technical Request | 检测结果 Test Result |
| 1 | 自然暴晒试验 | GMW6992 | 无显著的彩度和饱和度改变，没有不可接受的渗出，颗粒，皱褶和其他不良变化 | 无显著的彩度和饱和度改变，没有不可接受的渗出，颗粒，皱褶和其他不良变化 |
| 2 | 人造光源的耐光色牢度 | GMW14162 | 灰卡≥4级 无显著的彩度和饱和度的改变，无斑点，无渗析等不可接受的变化 | 灰卡：4-5 无显著的彩度和饱和度的改变，无斑点，无渗析等不可接受的变化 |
| 3 | 耐擦痕性能 | GMW1468 Load:5N | ≤1.0 | 0.48 |
| 4 | 甲醛散发量 | GME 60271 | ≤10ug/g | 6.1ug/g |
| 5 | 雾翳试验 | GMW 3235B 100℃/21℃/18h | ≤2mg | 0.42/mg |
| 6 | 气味 | GME 60276 | ≥6.0 | 6.8 |
| 7 | 总碳挥发量 | TS-INT-002 | ≤50u gC/g | ≤44.2u gC/g |
| 8 | 燃烧特性 | GB8410-2006 | ≤100 mm/min | 58mm/min |

备注：/

*** 以下空白（End Report）***

WWW.Cshtest.com

Add:     上海三鲁公路5078号

上海璀盛检测技术有限公司          Zip card: 201114

Shanghai Cuisheng Inspection Co.,Ltd              Tel:      021-51356354

Fax:      021-51356349

E-mail:  yizhenqi@cshtest.com

CSC/JBG 3002.1-2008